# Назва модуля: Імпедансна спектроскопія.

# Код модуля: ІМПФ_6074_С01

# Тип модуля: обов’язковий.

# Семестр: VІІ- VІІІ.

# Обсяг модуля: загальний обсяг – 216 год. (кредитів ЄКТС – 6 ); аудиторні заняття  – 64

# Лектор: докт. техн. наук   професор Григорчак  Іван Іванович.

# Результати навчання:

# У результаті  вивчення модуля студент повинен:

- знати фізичну природу імпедансу для різних систем і процесів, теоретичні основи та методику і техніку імпедансних досліджень, основні структури імпедансних моделей,  проблемні аспекти моделювання при стаціонарних і нестаціонерних процесах;;

- уміти будувати імпедансні спектри для матеріалів різної природи та різноманітних фізичних та електрохімічних процесів, проводити моделювання за даними імпедансних досліджень, визначати числові значення параметрів моделюючих електричних еквівалентних схем, робити висновок про природу та механізми протікаючих процесів та реакцій.

# Спосіб навчання: аудиторне та курсова робота

# Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

- пререквізит: фізика, порошкові та композиційні матеріали, фізика твердого тіла;

# кореквізит: фізика і технологія наноструктур, фізика конденсованого стану, пристрої молекулярної енергетики

# Зміст навчального модуля: Електричні кола із зосередженими параметрами. Імпеданс і адмітанс. Методи і техніка експерименту. Основні структури імпедансних моделей. Імпедансна спектроскопія діелектричних матеріалів. Напівпровідники у змінному  електричному полі. Імпедансна спектроскопія твердих електролітичних матеріалів. Фізико-хімічні основи електрохімічного імпедансу. Імпедансні спектри фарадеєвських процесів. Імпедансна спектроскопія ідеально поляризовуваного електроду. Імпедансний аналіз напівпровідникових структур. Нестаціонарний імпедансний аналіз

# Рекомендована література:

- Поклонский Н. А. Основы импедансной спектроскопии композитов : курс лекций / Н. А.   Поклонский, Н. И. Горбачук .- Минск : Белорусский гос. ун-т, 2005 .- 129 с. : ил., табл.

- Стойнов З. Б., Графов Б. М., Савова-Стойнова Б., Елкин В. В. Электрохимический импеданс. – Москва: Наука, 1991. – 336 с. : ил., табл.

3, Григорчак І. І., Понеділок Г. В. Лабораторний практикум. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Імпедансна спектроскопія» для студентів денної та дистанційної форм навчання напрямку підготовки 0702 «Прикладна фізика». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 40с.

# Форми та методи навчання: лекційні, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота,

# Методи і критерії оцінювання:

- поточний контроль (20 %): опитування на лабораторних і практичних заняттях, захист звітів;

- підсумковий контроль (80%): іспит.

# Мова викладання – українська.